## Slide 1: Разработка функциональных материалов на основе наноразмерных оксидных структур, перспективных для отделки текстильных материалов
Автор (обучающийся): студент гр. НИ-41 Духова Юлия Сергеевна
Руководитель: к.х.н., н.с. Краев Антон Сергеевич
Отчет по проектной деятельности бакалавра по направлению 28.03.02 Наноинженерия, профиль «Наноматериалы»

## Slide 2
Актуальность работы
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной указом президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 предусматривается переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов. В связи с этим, поиск эффективных антибактериальных материалов представляет значительный интерес.
Антибактериальные наноматериалы должны быть
дешевыми
конкурентоспособными по сравнению с традиционными наноматериалами, применяемыми для обработки текстиля
эффективными для подавления жизнедеятельности патогенных микроорганизмов
экологичными и не приносить вреда окружающей природе

## Slide 3: Цель работы - применение интегрального подхода для разработки технологических основ модификации текстильных материалов нанокомпозитами на основе наноразмерного оксида меди (I) и нанокристаллической целлюлозы.
Цели и задачи работы
Задачи работы:
Получение наночастиц оксида меди (I) методом сжигания растворов;
Получение нанокристаллической целлюлозы;
Разработка подхода для нанесения и закрепления наночастиц оксида меди на поверхности ткани;
Проведение комплексного анализа физико-химических, а также адсорбционных и антибактериальных свойств полученных материалов.

## Slide 4
Экспериментальная часть
Схема синтеза наноразмерной целлюлозы
1
Синтез наноцеллюлозы (CNC)
Evdokimova, O.L. Hybrid drug delivery patches based on spherical cellulose nanocrystals and colloid titania — synthesis and antibacterial properties / O.L. Evdokimova, F.G. Svensson, A. V. Agafonov, S. Hаkansson, G.A. Seisenbaeva, V.G. Kessler // Nanomaterials. – 2018. – Т. 8. – № 4. – С. 228.

## Slide 5
Экспериментальная часть
Схема синтеза наночастиц оксида меди
2
Синтез наночастиц оксида меди (СuO)
Patil, S.P. Synthesis and Characterization of Pure Cu and CuO Nano Particles by Solution Combustion Synthesis / S.P. Patil, Shital P. Patil, V.R. Puri, et al. // AIP Conference Proceedings. – 2013. – № 1536. – Р. 1260.

## Slide 6
Экспериментальная часть
Схема нанесения раствора нанокомпозита
CNC/CuO на ткань
3
Фотографии ткани, обработанной препаратом
на основе CNC/CuO
Нанесение нанокомпозита CNC/CuO на поверхность ткани

## Slide 7
Результаты работы
Микрофотографии (СЭМ)
поверхности СuO
Микрофотографии (СЭМ)
поверхности ткани,
обработанной CuO/CNC
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)

## Slide 8
Результаты работы
Микрофотографии (ЭДС)
наночастиц оксида меди
Микрофотографии (ЭДС)
хлопковой ткани, обработанной
препаратом на основе CNC/CuO
Энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС)

## Slide 9
Результаты работы
Рентгеновская дифрактограмма CuО
Рентгеновская дифрактограмма CNC
Рентгенофазовый анализ (РФА)
Образец | d (нм)
CuО | 28,9
CNC | 5,4
d - средний размер кристаллитов

## Slide 10
Результаты работы
Гидродинамический радиус (а) наночастиц CuO и (б) наноцеллюлозы
Метод динамического светорассеяния (ДРС)
(а)

## Slide 11
Результаты работы
ИК – спектр CuO
Инфракрасная (ИК) спектроскопия

## Slide 12
Результаты работы
Фотографии чашек Петри с ростом тест-культур бактерий S.aureus, E.coli и снятыми образцами ткани с поверхности питательной среды
(1- образец ткани с концентрацией CuO равной 0,06 г;
2- образец ткани с концентрацией CuO равной 0,03 г)
In vitro исследование бактерицидных свойств

## Slide 13
Выводы
1. В данном исследовании был успешно применен простой, доступный, экологически безопасный и быстрый метод массового синтеза наноструктурированного оксида меди.
2. Разработана методика нанесения нанокомпозита на основе наночастиц оксида меди и нанокристаллической целлюлозы на поверхность хлопчатобумажной ткани.
3. Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) установлено равномерное распределение наночастиц CuO на поверхности ткани.
4. Методом рентгенофазового анализа (РФА) подтверждено образование целлюлозы кристаллической модификации II. Положения пиков РФА соответствовали оксиду меди, а острые пики РФА указывают на его кристаллическую природу.
5. Применение наноцеллюлозы в качестве биоматрицы в сочетании с наночастицами оксида меди позволяет получить биосовместимые материалы, обладающие новыми антибактериальными свойствами.

## Slide 14
Апробация работы
«Всероссийская XII конференция молодых учёных по общей и неорганической химии» (ИОНХ РАН, г. Москва), 05-08 апреля 2022 г.
VII Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия: достижения и перспективы», посвященная памяти д.х.н. В.В. Лукова (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону), 19-21 мая 2022 г.

## Slide 15
Спасибо за внимание!